Тип кабелю

Самонесучий повністю діелектричний дроп-кабель серії HOMEGUIDE, який відповідає вимогам IEC EN 60794.

Маркування згідно стандарту VDE 0888: A-D(2ZN)2Y

Застосування

Дроп-кабель самонесучий повністю діелектричний серії HOMEGUIDE призначений для підвісу та експлуатації на опорах повітряних ліній зв'язку, міського електротранспорту та повітряних лініях електропередачі в умовах впливу навантажень від вітру, ожеледиці, температури та їх комбінацій.

Структура кабелю

| Версія з 12-ма волокнами - без масштабу - | 1. Оптичне волокно згідно стандарту ITU-T G.652D/G.657A1 2. Гідрофобний заповнювач: тиксотропний гель 3. Оптичний модуль, заповнений тиксотропним гелем 4. Основні силові елементи: два склопластикових прутка, розташовані поздовж 5. Зовнішня оболонка: поліетилен середнього тиску (HDPE) |
| --- | --- |

Оптичні характеристики

| Оптичні волокна | Одномодові волокна згідно стандарту ITU-T G.652D / G.657A1 |
| --- | --- |
| Зовнішній діаметр (незабарвлений), мкм | 240±0.5 |
| Діаметр первинного покриття, мкм | 125±1.0 |
| Неконцентричність оболонки, мкм | ≤ 0.5 |
| Діаметр модового поля, мкм: @ 1310 нм @ 1550 нм | 9.2±0.4 10.4±0.8 |
| Оптичне згасання, дБ/км: @ 1310 нм @ 1550 нм | 0.36 0.22 |
| Хроматична дисперсія, пс/(нм км): @ 1310 нм @ 1550 нм | 3.5 18 |
| PMDQ*4, пс/√км | ≤ 0.08 |

Фізичні характеристики

| Кількість волокон у кабелі | 1 | 2 | 4 | 8 | 12 | 16 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Діаметр оптичного модуля, мм | 1,4 |  | 1,6 | 2,0 |  | 2,5 |  |
| Діаметр силових елементів, мм | 1,0 |  |  |  |  |  |  |
| Загальний діаметр кабелю, мм | 4,4 |  | 4,6 | 5,0 |  | 5,5 |  |
| Номінальна вага кабелю, кг/км | 16 |  | 18 | 21 |  | 25 |  |
| Температурний діапазон | Робоча температура: -30 … +60 °С Температура зберігання: -40 … +60 °С Температура монтажу: -10 … +60 °С |  |  |  |  |  |  |

Механічні та кліматичні характеристики

| Тест | Стандарт | Значення | Вимоги3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Розтягування | IEC 60794-1-21-E1 | ≥ 1000 Н | Δα оборотне, Δl ≤ 0,6% |
| Роздавлювання | IEC 60794-1-21-E3 | 1000 Н/100 мм, 15 мин | Δα ≤ 0,05 дБ |
| Удар | IEC 60794-1-21-E4 | 5 Дж, 25 ударів, R=300 мм | Δα ≤ 0,05 дБ |
| Вигин | IEC 60794-1-21-E6 | R=20D, 100 Н, 35 циклів | Відсутність пошкоджень |
| Кручення | IEC 60794-1-21-E7 | 100 Н, ±180°, 10 циклів | Δα ≤ 0,05 дБ |
| Мін. радіус вигину | IEC 60794-1-21-E11 | R=20D, 3 цикла, 4 вигину | Δα ≤ 0,05 дБ |
| Температурний цикл | IEC 60794-1-21-F1 | -30° -> +60°C | Δα ≤ 0,05 дБ/км |
| Проникнення води | IEC 60794-1-21-F5B | зразок 3 м, 24 часа | Відсутність води |

3 Всі оптичні вимірювання наведені для довжини хвилі 1550 нм

Колірне кодування згідно вимог IEC 603044

| Номер волокна | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Колір |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4 За погодженням із замовником допускається інше кольорове маркування (в т.ч. IEEE 802.8 FOTAG, ANSI/TIA 598-C).

Логістика

Маркування по оболонці: HOMEGUIDE XX ОВ – РІК – ХХХХ M

Будівельні довжини: 2000, 4000 або 6000 метрів (допуск на довжину -3%/+3%)

Можливе постачання іншими довжинами за погодженням із замовником.

Пакування: фанерні котушки